6095聚异丁烯

| 一、产品简介： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本产品是低分子聚异丁烯，是一种化学性能稳定的非挥发性液体，在高温挥发或热分解后不会形成残留物，耐氧化，不透水蒸汽及其他气体，具有憎水性。可用于生产低分子无灰分散剂、调配二冲程油，亦可用于润滑、粘合剂、橡胶等行业。 |  |  |

| 二、理化性质： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 一般值 |  | 测试方法 |
| 15℃时密度，kg/m3 | 888 |  | ASTM D4052 |
| 色度，（铂-钴） | 20 |  | ASTM D1209 |
| 闪点（闭口），℃ | 170 |  | ASTM D93B |
| 100℃时粘度, cst | 230 |  | ASTM D445 |
| 分子量（数均） | 950 |  | ITM 32-003,00 |
| 分子量分布 | 2.0 |  | ITM 32-003,00 |
| 水含量，ppm | 40 |  | AM-S 90-005 |
| 外观 | 清净无异物 |  | AM-S 77-074 |
| 三、注意事项： 本产品在储存、装卸及调油时最高温度不应超过90℃。建议长期贮存本产品时, 温度不要超过70℃。 |  |  |  |