6130聚异丁烯

一、产品简介： 本产品是一种化学性能稳定的非挥发性液体，在高温挥发或热分解后不会形成残留物，具有良好的润滑性能，耐氧化，不透水蒸汽及其它气体，具有憎水性、增粘性。HQT 6130可用于润滑、粘合剂、橡胶、电缆绝缘等行业。

| 二、理化性质 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 测试方法(a) | 典型数据/td> |
| 20℃时密度，kg/m3 | # ASTM D4052 | 895 |
| 色度，（铂-钴） | ASTM D1209 | 20 |
| 闪点（闭口），℃ | ASTM D93B | 173 |
| 100℃时粘度, cst | ASTM D445 | 630 |
| 分子量（数均） | ITM 32-003,00 | 1300 |
| 水含量，ppm | AM-S 90-005 | 42 |
| 外观 | AM-S 77-074 | 清净无异物 |
| 三、注意事项 本产品在储存、装卸及调油时最高温度不应超过90℃。建议长期储存本产品时最高温度不要超过80℃。 |  |  |