6240聚异丁烯 一、产品简介： 本产品是一种高粘度聚异丁烯,是化学性能稳定的非挥发性液体，在高温挥发或热分解后，不会形成残留物。耐氧化，不透水蒸气，具有憎水性。可用作增粘剂、粘合剂、增塑剂、脱模剂等。. 二、理化性质：. 项 目; 一般值; 测试方法. 20℃时密度，kg/m3; 900; ASTM D4052. 色度，（铂-钴）; 20; ASTM D1209. 闪点（闭口），℃; 198; ASTM D93B. 100℃时粘度, cSt; 4700; ASTM D445. 分子量（数均）; 2450; ITM 32-003,00. 水含量，ppm; 40; AM-S 90-005. 外观; 清净无异物; AM-S 77-074.

三、注意事项 本产品在储存、装卸和调合时最高温度不应超过100℃。建议长期储存最高温度不要超过90℃。