不锈钢钻削油  HQT—7023

说 明

- 本产品以深度精制基础油，和多种添加剂调制而成的不锈钢切削液。

用 途

- 本产品适用于各种深孔钻削机床，可用作黑色金属材料，尤其对不锈钢、合金钢等各种难加工金属材质钻削时的润滑冷却，具有提高工件表面光洁度、减少钻头磨损、降低消耗等效能。

典型数据

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度（40℃），mm2/s 不大于 | 65-75 | GB/T 265 |
| 闪点（开口），℃ 不低于 | 180 | GB/T 267 |
| 倾点，℃ 不高于 | -8 | GB/T 3535 |
| 水份，% | 无 | GB/T 260 |
| 腐蚀试验（45号钢片，100℃，3h） | 合格 | GB/T 0195 |
| 最大无卡咬负荷（PB），N 不小于 | 950 | GB/T 3142 |

- 注：本产品不适用于加工有色金属制品。贮存和使用过程中，保持油品清洁、防止杂质和水分混入。