铝冲压油  HQT—7026

说 明

- 本产品以深度精制基础油，加抗磨、油性、抗氧、防锈等多种添加剂调制而成的铝冲压油。

用 途

- 具有良好的润滑性、极压性、防锈性清洗性。

- 适用于铝、铝合金薄板的冲压成型。

典型数据

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度（40℃），mm2/s 不大于 | 2．6 | GB/T 265 |
| 闪点（闭口），℃ 不低于 | 80 | GB/T 261 |
| 倾点，℃ 不高于 | -10 | GB/T 3535 |
| 水份，% | 无 | GB/T 260 |
| 腐蚀试验（铜片，100℃，3h） | 合格 | GB/T 0195 |
| 最大无卡咬负荷（PB），N 不小于 | 460 | GB/T 3142 |