HQT803B  聚α烯烃

一、化学结构：〔─CH2─CH─〕n

R

二、外   观：深棕色透明粘稠液

三、规格标准：

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 闪点(开口)，℃ 不低于 | 180 | GB/T3536 |
| 灰分，% 不大于 | 0.20 | GB/T508 |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 250-300 | GB/T265 |
| 水分，% 不大于 | 0.1 | GB/T260 |
| 有效组分，m % 不小于 | 50 | SH/T0034 |
| 降凝度，℃ 不低于 | 15 | GB/T 510 |

四、性能与应用

降凝效果好，用于脱蜡油,是用于轻质润滑油较理想的降凝剂，亦可用于重质润滑油中。除具有T803B的降凝效果外，其粘度小，抗剪切性能显著提高，还可提高油品粘度指数，产品常用于各类工业用油和内燃机油（单级或多级）中。

五、参考用量：0.2%～1.0%

六、注意事项

按SH0164规定进行。200L铁桶包装，防止水杂混入，冬季使用时须先间接加热并混合均匀。

典型实验数据：

HQT803B对不同基础油的降凝效果如下表：

| 项目 | 倾点 | +0.5% HQT803B的倾点 | 降凝度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茂名L-AN32# | -13 | -28 | 15 |
| 兰炼L-AN68# | -12 | -26 | 14 |
| 150SN-Ⅱ | -15 | -40 | 25 |