HQT805  柴油降凝剂

产品简介

HQT805是一种新型柴油降凝剂，由三种聚和单体经自由基聚和以后得到的酰胺化共聚物。在柴油中加入一定量的HQT805柴油降凝剂，能够有效地降低柴油的凝点和冷滤点，进而改善柴油的低温流动性能。本产品对催化柴油效果较好，热裂化柴油次之、对宽馏分柴油和窄馏分柴油也有明显的效果。

理化指标

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 淡黄色液体 | 目测 |
| 运动粘度（50℃）mm2/s | 15-130 | GB/T265 |
| 凝点，℃ | ≯20 | GB/T510 |
| 密度（20℃,kg/m3） | 850-950 | GB/T2540 |

典型数据

| 试 验 | 冷滤点，℃ |
| --- | --- |
| 鸿庆泰公司柴油空白样 | 4 |
| HQT805(加入量5/10000) | -2 |
| HQT805(加入量8/10000) | -4 |

主要用途

在调和过程中加入少量的该产品，能够生产出低温性能合格的10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号柴油；在高标号柴油中调入一定量的该产品，能够生产出低标号柴油，如可将0号柴油调至-10号柴油，将-10号柴油调至-20号柴油等，为炼厂增加一定的经济效益；在生产过程中加入一定量的该产品，可提高柴油的切收率，增加柴油的产量，该产品可降低冷滤点5-10℃左右，凝固点10-30℃。实际应用时根据评价结果来确定添加剂的加入量。

加 剂 量

添加量一般为300μg/g - 800μg/g

注意事项

该产品闪点较低，储存及使用时，避免与火源或其它热源接触。