HQT816  降凝剂

本品系在T816A的工艺配方基础上进行改进及调整，专门针对含蜡、粘度较大的基础油而研制生产的。

经试验证明，其主要特点与T816A相似，但它的降凝效果在环烷基基础油中十分突出，是其它降凝剂所无法相比的。

主要理化指标：

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 淡黄或橙黄色粘稠液体 | 目测 |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 300-600 | GB/T265 |
| 闪点(开口)，℃ 不低于 | 135 | GB/T267 |
| 降凝度，℃ 不低于 | 18（注） | GB/T510 |
| 机械杂质 % 不大于 | 0．06 | GB/T511 |

注：降凝度：以盘锦减二（+1℃）为基础油，加入1%的降凝剂，测定其凝点。试样凝点的降低数即为降凝度。

用途：T816用于单级或多级发动机油和各种工业用油。对环烷基础油效果较好，适用调高粘度油。

用量：0.1-1%

T816降凝实验对比结果

| 油样 加量% | 盘锦减三线 +6℃ | 辽化650SN -6℃ |
| --- | --- | --- |
| T816A 0.5 | 0℃ | -8℃ |
| T816 0.5 | -9℃ | -16℃ |
| T803 0.5 | +1℃ | -9℃ |

T816降凝试验结果：

| 油样 加量% | 大沥青常三 -2℃ | 大沥青常三 3℃ | 大沥青常三 8℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | -42℃ | -28℃ | -15℃ |