HQT816A降凝剂

一、本品采用先进的技术及工艺流程，适用于粘度适中或较小的石蜡基等较高粘度指数的基础油。产品经中国石油化工科学院等权威部门化验分析认为其质量在国内同类产品中具有良好的性能。

- 良好的降凝效果：具有加量小，降凝效果显著的优点。

- 良好的低温流动性：在环境温度为-20℃以内时，本品可自然从桶里流出且油溶性好。

- 透明度好：本品为浅黄色透明液体，无论加量大小，绝不影响油品透明度。

二、主要理化指标：

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 浅黄色透明液体 | 目测 |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 300-800 | GB/T265 |
| 剪切稳定指数 % 不大于 | 45 | GB/T0505 |
| 闪点(开口)，℃ 不低于 | 135 | GB/T267 |
| 降凝度，℃ 不低于 | 12-14（注） | GB/T510 |
| 机械杂质 % 不大于 | 0．06 | GB/T511 |

注：在HVI150（凝点-15±1℃）加本品1%，凝点降低数值。

三、T816A降凝实验对比结果

| 油样 降凝剂加量% | 大庆150SN -14℃ | 大庆200SN -12℃ | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| T816A 0.5 | -26℃ | -24℃ | GB/T510 |
| T803 0.5 | -24℃ | -21℃ |  |

| 油样 降凝剂加量% | 大庆150SN -12℃ | 大庆200SN -13℃ | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| T816A 0.5 | -28℃ | -17℃ | GB/T510 |
| T803 0.5 | -24℃ | -16℃ |  |

| 油样 降凝剂加量% | 抚顺150SN -16℃ | 抚顺200SN -13℃ | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| T816A 0.5 | -30℃ | -24℃ | GB/T510 |
| T803 0.5 | -26℃ | -21℃ |  |