HQT-8501汽轮机油复合添加剂

一、英文名称：

HQT-8501 Steam Turbine Oil Additive Package

二、性能

HQT8501汽轮机油复合剂是选用高效抗氧剂、防锈剂复合配制而成，具有优异的氧化安定性和防锈性能，适用于发动机、工业驱动装置及其配套的控制系统，不需改善齿轮承载能力的船舶驱动装置。

三、产品的应用

在不同粘度、牌号的中间基、石蜡基深度精制基础油中加入1~20ppm的T901抗泡剂，50ppm的T1001破乳剂，在60~75℃下搅拌均匀，按内加法加入0.5~0.8%的HQT8501,在60~70℃下搅拌均匀至透明(粘度级别越高,用量越大),可调制符合GB11120-89标准的N32、N46、N68、N100级别的TSA汽轮机油。0.5%可配制活塞式空压机油,达到DAB级。

四、产品质量规格

| 项 目 | 规格 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 透明无悬浮物液体 | 目测 |
| 运动粘度（40℃）mm２/s | 实测 | GB/T265 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 100 | SH/T3536 |
| 密度（20℃）kg/m３ | 实测 | GB/T1884 |
| 水分,% | 实测 | GB/T260 |
| 机械杂质,% 不大于 | 0.1 | GB/T511 |
| 氮含量,% | 实测 | SH/T0224 |

五、包装贮运：该复合剂以200升金属桶包装，贮存温度不应超过50℃,严防水及杂质混入.。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀，应避光防潮，防止与人体直接接触。

六、注意事项：

  - 该复合剂系功能复合剂，用于调制ＴＳＡ汽轮机油，调制中应加入消泡剂。

  - 其包装、标识、运输、贮存、交货验收按SH/T0164执行.