HQT8612粘度指数改进剂

英文名称：Viscosity index improver

一、化学名称：OCP乙丙共聚物

［-CH2- CH2-］n-［-CH2- CH-］m

|

CH3

二、质量标准：

| 项 目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稠化能力（100℃） mm2/s | ≥6.0 | 6.50 | GB/T 265 |
| SSI 超声波剪切 | 40 | ／ | SH/T 0505 |
| 剂粘度（100℃） mm2/s | ≥1800 | 2400 | GB/T 265 |
| 水份% 不大于 | 0.03 | 痕迹 | GB/T 260 |
| 机械杂质% 不大于 | 0.05 | 痕迹 | GB/T 511 |
| 干胶含量% 不小于 | 9.5 | 10.0 | SH/T 0034 |
| 闪点℃ 不低于 | 170 | 200 | GB/T 3536 |
| 色度 号 不大于 | 3 | ／ | GB/T 6540 |

三、性能与应用：

HQT8612有很好的抗剪切性能（PSSI<40）适 宜的稠化能力，因此适宜调制中高档内燃机润滑油. 如SE.SF.SH.CD.CE.CF等内燃机油.