HQT8613粘度指数改进剂

英文名称：Viscosity index improver

一﹑化学名称：OCP乙丙共聚物

二﹑ 化学结构 ：   ［-CH2- CH2-］n-［-CH2- CH-］m

|

CH3

三﹑规格标准：

| 项目 | 评定结果 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 稠化能力〈100℃〉mm2/s | ≥5.2 | GB/T265 |
| SSI | 28 | SH/T0505 |
| 剂粘度（100℃）mm2/s | ≥850 | GB/T265 |
| 水份％ 不大于 | 0.03 | GB/T260 |
| 机械杂质％ 不大于 | 0.08 | GB/T511 |
| 干胶含量％ 不大于 | 8.0 | SH/T0034 |
| 闪点℃ 不低于 | 170 | GB/T3536 |
| 色度,号 不大于 | 2 | GB/T6540 |

四﹑性能与应用

本品有很好的抗剪切性能和好的稠化能力，及热稳定性好，适用调制中高档内燃机油。如SE，SF，SG，CD，CE，CF-4等内燃机油。