HQT8615降凝型粘度指数改进剂
     HQT8615 Viscosity Index Improver

HQT8615具有优越的剪切稳定指数，是代表着:密封好,分散好,马力大,降噪音,省油、抗氧化好，燃烧室积碳少，尾气排放少，且能改善低温流动点的全方位功能剂。

请选用具有优良剪切稳定性、积碳极少，优良的低温性能的HQT8615粘指剂，所调制的润滑油来改变您对品质的定义。

| 项 目 | 评定结果 | 经典值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稠化能力（100。C）mm2/s | 6±0.5 | 6.1 | GB/T265 |
| SSI% 不大于 | 22 | 19 | SH/T0505 |
| 剂粘度（100。C）mm2/s | ﹥800 |  | GB/T265 |
| 平均降凝。C | -10。C±2。C |  | 在基础油中加入量是10%HQT8615 |
| 粘指提升效果 | 40±3 |  |  |
| 低温流动性能 CCS结果 | -10。C条件 |  | 加剂量 |
|  | 2520 |  | 大连400SN+0 |
|  | 2400 |  | 大连400SN+5%HQT8615 |
|  | 2350 |  | 大连400SN+10%HQT8615 |
| 热管试验 320。C 6小时 320．C 6小时 | 3.5级 |  | 配制为：15w40 CF-4 |

HQT8615有很好的抗剪切性能、稠化能力、特优之低温泵送性及降凝效果，适宜调制高档内燃机润滑油、也可作齿轮油、金属加工用油的辅助增稠剂。本产品可用于生产5W、10W、15W、20W的内燃机多级油，满足API，SL,SJ，SH,SG和CI-4、CH-4、CF-4等高档内燃机的要求。在产品中起到特别优良的低温流动性能，对15W以上产品有低温降凝作用，基本不用再加其它降凝剂，也可作机油节能剂的粘指剂。