HQT8616粘度指数改进剂

英文名称：Viscosity index improver

一﹑化学名称：OCP乙丙共聚物

二﹑ 化学结构 ：   ［-CH2- CH2-］N-［-CH2- CH-］M

|

CH3

三﹑规格标准：

| 项 目 | 质量指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 稠化能力〈100℃〉mm⒉/s | ≥5.2 | GB/T265 |
| 剂粘度（100℃）mm2/s | ﹥850 | GB/T265 |
| 水份％ 不大于 | 0.03 | GB/T260 |
| 机械杂质％ 不大于 | 0.08 | GB/T511 |
| 剪切稳定指数250次柴油喷嘴（SSI）, ％ | 36 | SH/T 0622 |
| 闪点℃ 不低于 | 170 | GB/T3536 |
| 倾点℃ 不高于 | -9 | GB/T3535 |

四﹑性能与应用：

具有优良的抗剪切稳定性和很好的稠化能力，及热稳定性好，适用生产5W、10W的大跨度多级内燃机油。满足API：SJ，SH，SG，CF-4，CF、CE等中高档内燃机油要求及粘度指数润滑油。