HQT8617粘度指数改进剂

英文名称：Viscosity index improver

产品应用：

HQT8617可在以各类基础油中，用于调配多种等级的发动机油，尤其是剪切安定性要求极为严格的欧、美高档发动机油，如ACEA、A3、B3、B4、CCMC、G4、G5及ILSAC、GF-3、GF-1、API SL、SJ、SH、SG、SM、SP、CF、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4、等

推荐用量:

| SAE 粘度等级 | 推荐加入量 |
| --- | --- |
| 5W-40 | 6.8-13.6 |
| 10W-30 | 3.4-6.8 |
| 10W-40 | 5.6-11.2 |
| 15W-40 | 4.0-7.7 |
| 15W-50 | 5.9-10.9 |
| 20W-40 | 1.9-4.0 |
| 20W-50 | 3.4-6.8 |

注：1 加入量随复合剂、粘度级别、基础油不同而变化。

产品优点：

采用独特深度降解技术，分子量分布均匀，剪切安定性、低温性能，热安定性极佳；OCP干剂量大、黏度高，大幅度减少加入量，可大大节省成本。

通过API CF-4级别Cummins台架试验

典型性质：

| 项目 | 质量指标 | 经典值 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 透明、清亮、淡黄色 | 淡黄色 |
| 粘度（100℃）mm⒉/s | 3000 | 3200 |
| 闪点（开口），℃ | ≥180 | 220 |
| 增稠能力（10％剂）mm2/s ， 大于 | 7.0 | 7.5 |
| 干剂含量， wt％ | ＞14 | 14.5 |
| 密度（15℃） kg/L | 0.857 | 0.86 |
| 剪切稳定指数250次柴油喷嘴（SSI）, ％ | 30 | 28.9 |
| 色度,号 ，不大于 | ≤1.5 | 0.5 |

处理方法：

贮存、装卸和调和的最高温度不应该超过90℃，长期贮存温度不超过70℃，

用普通方法调和。