HQT8618粘度指数改进剂

英文名称：Viscosity index improver

应用：HQT8618可在以API各类基础油中，用余调配各种多级 发动机油，尤其是剪切安定行要求极为严格的欧、美高档发动机油，如ACEA、A3、B3、B4、CCMC、G4、G5以及ILSAC、GF-3、GF-1、APISL、SJ、SH、SG、SP、CH-4、CG-4、CF-4、CD等

推荐用量：

| 粘度等级 | 推荐加入量 |
| --- | --- |
| 5W-40 | 6.8-13.6 |
| 10W-30 | 3.4-6.8 |
| 10W-40 | 5.6-11.2 |
| 15W-40 | 4.0-7.7 |
| 15W-50 | 5.9-10.9 |
| 20W-40 | 1.9-4.0 |
| 20W-50 | 3.4-6.8 |

注：1 加入量随复合剂、粘度级别、基础油不同而变化。

优点：采用独特深度降解技术，分子量分布均匀，剪切安定性、低温性能，热安定性极佳；OCP干剂量大、黏度高，大幅度减少加入量，可大大节省成本。

通过CF-4几Cummins台架

典型性质

| 外观 | 透明、清亮、淡黄色 |
| --- | --- |
| 黏度〈100℃〉mm⒉/s | 2500 |
| 闪点（ＰＭ），℃ | ≥180 |
| 增稠能力（10％剂）mm2/s | 7.5 |
| 干剂含量, Wt％ | ＞15 |
| 密度(15℃) KG/L | 0.857 |
| 剪切稳定指数(Orban),％ | 25 |
| 色度,号 不大于 | ≤2.5 |

处理:

贮存、装卸和调和的最高温度不应该超过90℃，长期贮存温度不超过70℃，

用普通方法调和。