HQT 9010 粘度指数改进胶

Increase the sticky agent(OCP)

- 产品名称：乙丙胶

- 规格牌号：HQT9010

- 功能

HQT9010溶解性性好，热氧化安定性好，分子量分布窄，增稠化能力强。剪切稳定性好，剪切稳定性与杜邦125相当，但稠化能力比杜邦125好。具有优良的低温性能和剪切稳定性，与降凝剂配伍性好，是理想的粘度指数改进剂和增稠剂。适用于调配高档次的内燃机油。

四、物化指标

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色块胶，无异物 | 目测 |
| 挥发性% | ≤1.2 | GB/T6737（烘箱法） |
| 灰分% | ≤0.10 | GB/T4493 |
| 乙烯含量% | 48.1-53.1 | Q/SY JHF104001 |
| 钒含量% | ≤10 | Q/SY JHF104004 |
| 超声波剪切SSI% | 10-15 | SH/T0505 |
| 稠化能力 | 5.094 | GB/T265 |