HQT 9050 粘度指数改进胶

- 产品名称：乙丙胶 OCP

- 规格牌号：HQT9050

- 功能

HQT9050溶解性性好，热氧化安定性好，分子量分布窄，增稠化能力强。剪切稳定性好，具有优良的低温性能,与降凝剂配伍性好，是理想的粘度指数改进剂和增稠剂。适用于调配中高档次的内燃机油及各种润滑油的增粘。

四、物化指标

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色块胶，无异物 | 目测 |
| 挥发性% | ≤0.75 | GB/T6737（烘箱法） |
| 灰分% | ≤0.10 | GB/T4493 |
| 乙烯含量% | 49.3-54.3 | Q/SY JHF104001 |
| 钒含量% | ≤10 | Q/SY JHF104004 |
| 超声波剪切SSI% | 28～35 | SH/T0505 |
| 稠化能力 | 6.88 | GB/T265 |