HQT90701防锈复合剂

产品外观

棕红色粘稠液体

适用范围

本产品具有极佳的防锈性能，产品油溶性好。适用于金属加工工序间防锈和长期室内储藏防锈。

理化指标

| 粘度（40℃） ，mm2/s | 33±10% |
| --- | --- |
| 磺酸钡含量,% 不小于 | 7.8 |
| 锌含量﹪ 不小于 | 0.9 |
| 闪点（开口） 不小于 | 180 |
| 密度（25℃） g/ml | 0.89 |
| 铜腐蚀(100℃.3h)，级 | ≤1 |

加 剂 量

中性油N15-N46，加入本产品20%-40%

包装规格

本品采用铁桶包装，180KG/桶