HQT90705防锈复合剂

产品外观

棕红色粘稠液体

适用范围

本产品油溶性好。有非常优异的防锈性能，极强的吸附能力，加入油中金属表面形成牢固的油膜，从而保护不被锈蚀和腐蚀。适用于金属加工工序间防锈和长期室内储藏防锈。

理化指标

| 粘度（40℃） ，mm2/s | 35±10% |
| --- | --- |
| 闪点（开口） ， 不小于 | 180 |
| 钡含量﹪ | 1.3 |
| 锌含量﹪ | 0.7 |
| 密度（25℃） g/ml | 0.89 |
| 铜腐蚀(100℃.3h)，级 | ≤1 |

加 剂 量

中性油N15-N46，加入本产品20%-40%

包装规格

本品采用铁桶包装，180KG/桶