HQT90902进口无灰消泡剂

一、外观：

淡黄色透明液体

二、性能与应用：

属非硅型消泡剂.HQT90902高效无灰消泡剂与各种添加剂配伍性好,对油品空气释放性小,油溶性较好,特别对配方中含有磺酸盐或其它发泡较强的物质油品有高效的抗消能力.在各种润滑油中分散效果好,抗泡效果显著.HQT90902可与含硅消泡剂复合使用,使用时可用溶剂稀释后加入油品中.

三、质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 淡黄色透明液体 | 目测 |
| 运动粘度（40℃）,mm2/s | 实测 | GB/T265 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 80 | GB/T3536 |
| 平均分子量,Mm | 4000～10000 | GB/T0108 |
| 机械杂质,% 不大于 | 0.03 | GB/T511 |
| 抗泡性ml/ml, | 2.6 | GB/T5654-85 |
| 介质损失角正切 不大于 | 3×10-4 | SH/T0268-92 |

四、HQT90902在润滑油中的使用说明：

①加量：5-50ppm，注:液压油类5-20ppm,船用油类20-50ppm

②使用要求：在搅拌的条件下将稀释的HQT90902雾状喷入调合油表面最佳

五、注意事项：

以铁桶盛装。防止水和机械杂质混入。