HQT9102 快速淬火油复合剂

产品简介

该复合剂是由催冷剂、光亮剂、抗氧剂等各种功能添加剂调配而成的。以4%-5%剂量加入低、中粘度的精制基础油中调制的快速淬火油，其各项性能符合SH/T 0564-93的指标要求。

性能特点

用该剂调制的快速淬火油，具有优良的冷却性能。且选剂精良，品质高，成本低。油品调合简便，可根据实际生产需要，随时在现场添加本剂。

适用范围

使用该复合剂调制的快速淬火油，适用于要求高冷速的调质、渗碳等零件和大型铸造件、大型齿轮及淬火床淬火。

典型数据

| 性 能 | 典型数据 |
| --- | --- |
| 外观 | 橙色透明 |
| 运动粘度40℃，mm2/s | 615 |
| 闪点（开口）℃ | 176 |
| 密度 20℃，KG/m3 | 893.5 |

使用说明

按外加法，加入 5%（wt%）的复合剂于低、中粘度的精制基础油中，在调合温度为60 - 70℃下，搅拌3 - 4小时以上至透明即可。

包装贮运

  - 复合剂的包装、标识、运输、储运及交货验收均执行SH0164标准。

  - 复合剂使用200升大桶包装。

  - 复合剂贮存温度不应超过50℃，严防杂质和水分混合。

  - 复合剂为非易燃易爆品，非腐蚀性物品，应避光防潮。