HQT9130A液压导轨油复合剂

一、产品简介

本产品是选用优质的抗氧剂和极压抗磨剂等多种添加剂调制而成。用该复合剂调制的导轨油具有良好的抗氧化、抗腐蚀性能、防锈性能及优异的抗磨损性能。产品应用于调制不同粘度的导轨油。参考用量：2.5%～3.5%

二、质量指标

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃），g/cm3 | 0.90 - 1.2 | GB/T2540 |
| 闪点（开口），℃ | ≥ 90 | GB/T267 |
| 运动粘度（40℃），mm2/s | 50-90 | GB/T265 |
| 磷含量，m% | ≥ 1.5 | SH/T0296 |
| 硫含量，m% | ≥3.0 | SH/T0303 |

三、包装储运

200升镀锌桶包装，避免与强氧化剂接触。 其包装、标识、运输、储存及交货验收按SH/T0164执行。

四、注意事项

该复合剂系功能复合剂，调制时，应加入抗泡剂。本产品在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过70℃；长期储存，最高温度不应超过50℃，切勿进水。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀，使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤，可用洗涤剂、肥皂和清水彻底洗净。