HQT9201 通用齿轮油复合剂

英文名称     HQT9201 universal gear oil additive package

简　　介　   本产品是选用优质的极压剂和抗氧剂等多种添加剂调制而成。具有优良的极压抗磨性、防锈防腐性及抗氧化安定性。该剂是一种性能全面的复合添加剂。在高速冲击和高扭矩等苛刻条件下，能有效防止齿轮油齿面的擦伤、磨损、点蚀及剥落；在高温、高负荷情况下，能防止油泥及沉积物的生成，保护齿轮表面的清洁；在潮湿及有水环境下，能有效地防止齿轮表面的锈蚀及腐蚀。

产品应用  　　在石蜡基的基础油中，以1.2%的剂量调制中负荷工业齿轮油；以1.6%的剂量调制重负荷工业齿轮油；以2.4%的剂量调制GL-4车辆齿轮油（粘度级别为SAE90、80W/90、85W/90、85W/140）；以4.8%的剂量调制GL-5车辆齿轮油。调合温度以60-70℃为宜。调制的GL-5油品达到GB13895-92规格要求。

质量指标

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃），kg/m3 不小于 | 1000 | GB/T1884 |
| 闪点（开口），℃ 不低于 | 110 | GB/T267 |
| 运动粘度（40℃），mm2/s 不小于 | 40 | GB/T 265 |
| 硫含量，m% 不小于 | 25.0 | GB/T 388 |
| 磷含量，m% 不小于 | 1.8 | SH/T0296 |
| 氮含量，m% 不小于 | 0.7 | SH/T 0224 |
| 机械杂质，m% 不大于 | 0.1 | GB/T511 |

该复合剂用200升金属桶包装，避免与强氧化剂接触。储存温度不应超过

包装储运

50℃，严禁混入水及杂质。

注意事项  该复合剂系功能复合剂，调制时应加入抗泡剂。本品不易燃、不易爆、

无腐蚀。应避光、防潮，防止与人体直接接触。