HQT9203 通用齿轮油复合剂

英文名称     HQT9203 universal gear oil additive package

产品简介

通用齿轮油复合剂HQT9203是由中石化石油化工科学研究院最新研制，配方合理，性能稳定，与II、III类基础油以及合成油配伍性良好。以4.2%的加剂量调制的粘度级别为80W/90的车辆齿轮油，通过了CRC L-42、CRC L-33、CRC L-37和CRC L-60-1等台架试验，质量高于GL-5水平。

加 剂 量

HQT9303可以调制以下几种粘度等级的API GL-5级别的车辆齿轮油。SAE 90、 80W/90、85W/90、85W/140。

| GL-5级别车辆齿轮油 | 4.2% |
| --- | --- |
| GL-4级别车辆齿轮油 | 2.1% |
| 普通车辆齿轮油 | 1.0% |

HQT9303可以调制以下几种粘度等级的工业齿轮油。N68、N100、N150、N220、N320、N460。

| 工业重负荷齿轮油 | 1.5% |
| --- | --- |
| 工业中符合齿轮油 | 1.0% |

技术指标

| 项目 | 质量指标 | 典型数据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（20℃），g/cm3 | 0.90– 1.2 | 1.0153 | GB/T2540 |
| 运动粘度（40℃），mm2/s | 30 – 70 | 53.81 | GB/T 265 |
| 硫含量，m% 不小于 | 30.0 | 32.17 | ASTM D5185 |
| 磷含量，m% 不小于 | 1.5 | 1.90 | ASTM D5185 |
| 氮含量，m% 不小于 | 0.5 | 0.94 | ASTM D4629 |

包装储运

200升铁桶包装，净含量200KG/桶。本产品在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过60℃；若长期储存，最高温度不应超过45℃，切勿进水。本品不易燃、不易爆、不腐蚀，使用过程中没有必要进行专门预防，但应遵守处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤、可用洗涤剂、肥皂和清水彻底洗净。

附录

车辆齿轮油台架试验

性能等级             GL-5

HQT9203复合剂      4.2%（重量）

粘度级别             80W90

| 车辆齿轮油台架试验 | 结果 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| CRC L-37 | 通过（总评分0.01） | 通过 |
| CRC L-42 | 通过（好于参考油） | 通过 |
| CRC L-33 |  |  |
| 盖板锈蚀面积，% | 0 | ≯1 |
| 齿面、轴承及其它部件锈蚀情况 | 0 | 无锈 |
| CRC L-60-1 |  |  |
| △V100℃，% | 1.33 | ≯100.0 |
| 戊烷不溶物，% | 0.49 | ≯3.0 |
| 甲苯不溶物，% | 0.64 | ≯2.0 |
| 积炭评分 | 8.00 | ＞7.5 |
| 油泥评分 | 9.72 | ＞9.4 |

80W/90 MT-1 变速箱专用油典型数据

| 项目名称 | 实测值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度 100℃， mm2/s | 17.87 | GB/T 265 |
| 闪点（开口）， ℃ | 230 | GB/T 267 |
| 倾点， ℃ | -29 | GB/T 3535 |
| 水分， % | 痕迹 | GB/T 260 |
| 机械杂质， % | 0.003 | GB/T 511 |
| 表观粘度（-26℃）， Pa·S | 130 | GB/T 11145 |
| 抗乳化性（82℃） |  | GB/T 8022 |
| 油中水， % | 1.5 |  |
| 乳化层， ml | 0.8 |  |
| 总分离水， ml | 82 |  |
| 泡沫性， ml/ml |  | GB/T 12579 |
| 24℃ | 0/0 |  |
| 93℃ | 0/0 |  |
| 后24℃ | 0/0 |  |
| 铜片腐蚀（100℃, 3h）级 | 1b | GB/T 5096 |
| 液相锈蚀 蒸馏水 | 无锈 | GB/T 11143 |
| 合成海水 | 无锈 |  |
| Timken试验， OK值， N | 289 | GB/T 11144 |
| FZG齿轮试验机试验， 通过级 | 11级未失效 | SH/T 0306 |
| 四球机试验 |  |  |
| 负荷磨损指数， N | 441 | GB/T 3142 |
| PD值， N | 3087 | GB/T 3142 |
| 磨斑直径 |  |  |
| (1800r/min，196N，60min，54℃) mm | 0.32 | SH/T 0189 |
| 氧化安定性 |  | SH/T 0123 |
| b.（121℃，312h）100℃ |  |  |
| 运动粘度增长， % | 3.64 |  |
| 沉淀值， ml | 0.02 |  |