三羟甲基丙烷油酸酯（TPO）、液体猪油（HQT93004）、

氧化猪油（HQT93005）润滑性能比较

项 目 Properties 三羟甲基丙烷油酸酯 （TPO） 液体猪油 （HQT93004） 氧化猪油 （HQT93005） 最大无卡咬（Pb,N） 10% 431 490 603 最大无卡咬（Pb,N） 15% 461 530 603 磨斑直径（mm） 10% (392N, 60分钟) 0.64 0.60 0.81 磨斑直径（mm） 15% (392N, 60分钟) 0.68 0.62 0.82 基础油：68#矿物油，磨斑直径 (392N, 60分钟) ：0.72mm 最大无卡咬（Pb,N）：382N