三羟甲基丙烷油酸酯（TPO）、液体猪油（HQT93004）、

氧化猪油（HQT93005）润滑性能比较

项 目 Properties; 三羟甲基丙烷油酸酯 （TPO）; 液体猪油 （HQT93004）; 氧化猪油 （HQT93005）. 最大无卡咬（Pb,N） 10%; 431; 490; 603. 最大无卡咬（Pb,N） 15%; 461; 530; 603. 磨斑直径（mm） 10% (392N, 60分钟); 0.64; 0.60; 0.81. 磨斑直径（mm） 15% (392N, 60分钟); 0.68; 0.62; 0.82. 基础油：68#矿物油，磨斑直径 (392N, 60分钟) ：0.72mm 最大无卡咬（Pb,N）：382N