硫化极压剂进口2317、进口230

和HQT93006产品对比数据

项 目 Properties; 进口RL2317; 进口GS230; HQT93006. 硫含量（%）; 17; 9.67; 12. 活性硫（%）; 8; ＜1; ＜1. 色号; 3.5; 3; ＜7.5. 铜腐（100℃，3hr）; 3a-3b; 1a; 1a. 粘度（mm2/s,40℃）; 55; 20; 100. 最大无卡咬（Pb,N）5%; 755; 755; 785. 最大无卡咬（Pb,N）10%; 726; 1202; 1020. 烧结负荷，（Pb,N） 5%; 3089; 2452; 3089. 烧结负荷，（Pb,N） 10%; 3922; 3089; 3922. 磨斑直径（mm） 5% (392N, 60分钟); 0.72; 0.50; 0.50. 磨斑直径（mm） 10% (392N, 60分钟); 0.78; 0.52; 0.59.