硫化极压剂进口2317、进口230

和HQT93006产品对比数据

项 目 Properties 进口RL2317 进口GS230 HQT93006 硫含量（%） 17 9.67 12 活性硫（%） 8 ＜1 ＜1 色号 3.5 3 ＜7.5 铜腐（100℃，3hr） 3a-3b 1a 1a 粘度（mm2/s,40℃） 55 20 100 最大无卡咬（Pb,N）5% 755 755 785 最大无卡咬（Pb,N）10% 726 1202 1020 烧结负荷，（Pb,N） 5% 3089 2452 3089 烧结负荷，（Pb,N） 10% 3922 3089 3922 磨斑直径（mm） 5% (392N, 60分钟) 0.72 0.50 0.50 磨斑直径（mm） 10% (392N, 60分钟) 0.78 0.52 0.59