HQT93004液体猪油

产品简介及适用范围 HQT93004属于油性剂，可与基础油调配以达到增强油膜厚度，降低磨损之功效。 HQT93004 Liquid Lard: Oilness agent HQT93004 Liquid Lard is used as oilness agent for blend with base oils or lubricants to enhance oil film strength.. 项 目 Properties; 质量指标 Test Results; 试验方法 Test Method. 游离脂肪酸，% FFA，%; ≤ 1.0; GB/T 5530. 浊点，C/F Could Point; ≤ 3.5/38; ASTM D2500. 熔点，C/F Melting Point; 10/50; GB/T 12766. 倾点，C/F Pour Point; ≤ 0.0/32. 碘价（g I/100g） Iodine Value; 75-85; GB/T 5532. 色泽，Color （Lovibond, 5.25）; ≤ R2.2; GB/T 5525. 运动粘度mm2/s Viscosity; 40℃ ，mm2/s; 41.42; GB/T 11137. 100℃ ，mm2/s; 8.442. 水分，% Moisture，%; 0.1; GB/T 5009.3.