HQT93005氧化猪油

产品简介及适用范围 HQT93005属于油性减磨剂，可起到增强边界润滑作用、降低磨损之功效。 HQT93005 Blown Lard: Oilness agent HQT93005 Blown Lard is used as oilness agent for enhance boundary lubricating effects.. 项 目 Properties; 质量指标 Test Results; 试验方法 Test Method. 游离脂肪酸，% FFA，%; ≤ 12.0; GB/T 5530. 比重（15℃/55℉）Kg/m3 Gravity; 960-970; SH/T 0604. 色泽，Color （Lovibond, 5.25）; ≤ R2.5; GB/T 5525. 运动粘度mm2/s Viscosity; 40℃ ，mm2/s; 286.2; GB/T 11137. 100℃ ，mm2/s; 25.6.