HQT9557 高温抗氧剂

一、英文名称：High temperature anti-oxidant

二、基本理化性能

HQT9557是液态二烷基二苯胺型高温抗氧剂,适用于有抗高温氧化的润滑油品中,具有良好高温抗氧化性，相当于进口L57。

| 项 目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄到红棕色微粘透明液体 |
| 密度20℃，g/cm3 | 0.88～0.97 |
| 粘度40℃，mm2/s | 180 |
| 闪点（开口）℃> | 170 |
| 总碱值mgKOH/g | 162～182 |
| 矿物油，%> | 5 |
| 二苯胺含量，% | 1 |
| 水份，%< | 0.01 |
| 碱性氮，% | 3.8～4.5 |

三、应用范围及推荐加入量

矿物油基工业润滑油     0.1-0.5%

合成工业润滑油　　　 　0.3-1%

发动机油               0.3-1%

四、效益

- 适于调配有抗氧化要求的润滑油中；

- 能带来高TBN值(180)和高氮含量；

- 有效延长油品使用寿命；

- 有效控制由于氧化引起的粘度升高；

- 不含稀释剂；

- 在各种基础油中与T502配合使用具有显著的协同增效作用。