HQT9558酚脂型抗氧剂

产品简介

HQT9558是酚脂类化合物，是一种优良的润滑油抗氧化添加剂。它可以抑制重负荷柴油机活塞上部，尤其是第一、第二环槽上积炭的生成。

产品特点

- 高温抗氧性优异，可显著减少内燃机活塞积炭。

- 在矿物油及酯类基础油中溶解性好。

- 与芳胺类抗氧剂复合有增效作用。

用途

用于调制中、高档内燃机油，参考用量：0.2 – 0.8%

调制汽轮机油、空气压缩机油、金属加工液及抗磨液压油，参考用量：0.1 – 0.15%

调制润滑脂，参考用量：0.1 – 0.8%

| 产品指标 项目 | 质量指标 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃）kg/m3 | 920.0 - 990.0 | GB/T1884 |
| 粘度，40℃，mm2/s | 100.0 - 125.0 | GB/T265 |
| 闪点（开口），℃ | ≥170 | GB/T3536 |

包装及处置

本产品用200升金属桶包装，储存于干燥、清洁、通风库房中。

安全注意事项参见相关的化学品安全技术说明书。