HQT96001 水溶性防锈剂

产品介绍：

本产品为多功能黑色金属加工液，在金属加工过程中具有良好的防锈作用，同时具有良好的润滑和渗透作用。因此与清洗液、磨削液、切削液复配专用。能大大增加上述金属加工液的防锈作用，同时大大提高金属加工件的精度。本产品在实际专用中用量少、无泡沫、不含亚硝盐酸等有害物质，是理想的黑色金属加工产品。

主要性状：

- 棕色透明或棕黄色透明液体。

- PH值：8.0—9.5

- 防锈性: Z30铸铁,120h 0级; 45#钢片 120h 0级

适用范围：

适用于黑色金属零部件加工过程工序间防锈，也可做短期入库防锈。

用法与用量：

- 切硝液、磨硝液、清洗液中建议用量3-6%。

- 入库防锈：将HQT96001配件成10%左右水溶液，浸泡、涂刷、凉干，将加工件存入于干燥仓储能保存90天。

有效期：一年。

包装储运：25kg塑料桶包装，存放于通风、阴凉、干燥处。