HQT9607 低硫柴油润滑性改进剂

产品介绍

　　低硫柴油润滑性改进剂是中科院上海高等研究院近期研发成功，由我公司生产出品的新产品，本品已达到国外高端产品的同等效果。添加本产品的柴油在硫含量不大于 0.035%的前提下，磨痕直径满足不大于460μm的GB 19147-2009标准。且本品销售价格较大幅度低于国外同类产品，是低硫柴油润滑性改进剂中的首选产品。

用　　途

　　用于改善低硫柴油的润滑性能。对柴油其他指标、储存安定性等无不良影响。

物理特性

| 项 目 | 指 标 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 棕色液体 | 目 测 |
| 密度20℃，g/cm3 | 0.90～0.95 | GB/T1884 |
| 运动粘度40℃，mm2/s | 12～24 | GB/T 265 |
| 闪点（闭口），℃ 不低于 | 60 | GB/T 261 |
| 凝点，℃ 不大于 | 2 | GB/T 510 |

使用方法

　　将本剂直接加入柴油中，通过打循环的方式混合均匀即可。也可以用柴油将本剂稀释，然后加入柴油中。生产欧Ⅲ标准柴油时，推荐加剂量为50-150ppm。生产欧IV标准柴油时，推荐加剂量为150-250ppm。

包装贮存

　　镀锌铁桶或塑料桶装（净重170kg/桶）。应贮存在阴凉、通风的环境中，防止曝晒，远离火源。在室温、密封贮存条件下贮存期为两年。

注意事项

1.本品为可燃品，使用时要避免明火。装卸时防止静电发生起火。 
2.本品储存温度低于2℃就可能凝固，使用时需要放入烘房中烘熔化，混合均匀再倒出使用。
　本品凝固后再熔化，不影响本品使用效果。
3.本品毒性较低，但是要避免吸入或皮肤接触。若皮肤接触，尽快用水冲洗，再用洗涤剂清洗。
4.其他注意事项与石油产品相同。