HQT9900无灰抗磨液压油复合剂

产品简介

HQT9900无灰抗磨液压复合剂是最新研制替代进口的复合添加剂。用于调制高级高压无灰抗磨液压油，加入量0.6—0.8%（抗泡剂需另加10PPM）。以石蜡级高粘度指数中性油（HVTS、HVIW）为基础油，可调配成N32、N46、N68及N100粘度等级的系列产品。

该产品经实验室理化性能及高压泵台架评定，产品质量符合国家标准GB11118.1—94 L—HM矿物油型液压油优等品质量标准，质量符合美国DENISON HF—0规格要求，同时亦可达到ISO11158—97、vickers m—2950—s DIN 51524（Ⅱ）以及cincinnati milacron P—68 P—69 P—70等规格指标要求，其质量与当前国际同类先进产品的水平相当。调制液压导轨油加剂1.5%—2.0%。

性能及用途

| 项目 | 质量指标 | 实测数据 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.0—1.1 | 1.06 | GB/T2540 |
| 粘度，40℃，mm2/s | 25—40 | 30.45 | GB/T265 |
| 闪点（开口），℃ | ≥105 | 148 | GB/T35365 |
| 硫含量，% | 6.5—8.0 | 7.24 | SH/T0303 |
| 磷含量，% | 3.0~4.0 | 3.21 | SH/T0296 |

本产品不含锌及其它金属元素，具有优良的高压极压抗磨性能及热氧化安定性，用其配制的抗磨液压油主要用于柱塞泵压力高于30.0Mpa，叶片泵压力为14.0—17.5Mpa的液压系统；广泛应用于冶金、塑料、矿山、及重型工程机械设备如：装载机、挖掘机、翻斗车、成型机、压力机等机械的液压系统，是理想的动力传递介质，并可降低液压机械磨损，延长机械寿命，减少油耗，降低成本，增加效益。

包装与储运

本产品在储存、装卸及调油时，最高温不应超过60℃；长期储存，最高温度不应超过45℃，切勿进水。本产品不易燃、不易爆，使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤，可用洗涤剂、肥皂和清水彻底洗净。200升铁桶包装，净含量200Kg/桶。