HQT9912 CH-4柴油机油复合剂

简    介

HQT9912复合剂由金属清净剂、高分子无灰分散剂、复合抗氧剂等调配而成，具有优良的高温清净性、分散性、抗氧抗腐及抗磨性能。使用本复合剂调制的CH-4级柴油机油，经分析评定，符合API CH-4/CF-4级柴油机油的要求。

理化性质

| 项目 |  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 报告 | GB/T 1884 |
| 运动粘度（100℃），mm2/s |  | 报告 | GB/T 265 |
| 闪点（开口）℃， 不小于 |  | 165 | GB/T 3536 |
| 碱值 mgKOH/g 不小于 |  | 105 | Q/SY JZ 0208 |
| 机械杂质 不大于 |  | 0.20 | GB/T 511 |
| 水分 不大于 |  | 0.20 | GB/T 260 |
| 元素分析 | P % 不小于 | 0.60 | SH/T 0296 |
|  | S % 不小于 | 1.80 | GB/T 387 |
|  | Ca % 不小于 | 3.50 | SH/T 0270 |
|  | Zn % 不小于 | 0.75 | SH/T 0226 |
|  | N % 不小于 | 0.55 | Q/SY JZ 0220 |
|  | B % 不小于 | 0.05 | SH/T 0227 |

加 剂 量    CH-4/SG （单级：9.3% ，多级：10.0%）
CF-4/SF （单级：8.3% ，多级：9.0%）
CF/SE   （单级：7.0% ，多级：7.6%）

使用说明    在不同牌号的基础油中，按质量百分比加入9.3%的HQT9912复合剂,在60±5℃度下,搅拌4小时以上至均匀,即可调制SAE 30、40、50、15W/40、20W/50粘度等级的CH-4级柴油机油，产品符合CF-4级柴油机油的要求。

包装储运    包装、标识、运输、储存、交货验收按SH0164进行，本品不易燃、不爆炸、不腐蚀。储存、运输及调和成品时，最高温度不应大于60℃，长期储存时温度不应大于50℃。使用本产品时应配戴防护用品，禁止与皮肤接触。