HQT9920 SG汽油机油复合剂

简  介

HQT9920是用以调配SG级汽油机油的复合添加剂。在大庆石蜡基基础油中，以7.0%的加剂量调配的粘度级别为10W/30的油品，通过了ⅢD、VD和L-38台架试验，可以达到相关的技术标准。该复合剂还可以调配以下粘级别的SG油品；SAE15W/40、20W/40、20W/50、30、40等。

理化性质

| 项目 |  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动粘度（100℃），mm2/s |  | 实测 | GB/T 265 |
| 闪点（开口），不低于 |  | 170 | GB/T 3536 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.90—1.2 | GB/T 2540 |
| 总碱值， MgKOH/g |  | 85 | SH/T 0251 |
| 元素分析 | Ca % 不小于 | 3.3 | SH/T 0297 |
|  | Zn % 不小于 | 1.8 | SH/T 0226 |
|  | N % 不小于 | 0.7 | SH/T 0224 |

加 剂 量

API SG :  7.0%

API SF :  4.5%

包装储运

本产品在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过85℃；长期储存，最高温度不应超过45℃，切勿进水。本产品不易燃、不易爆，使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤，可用洗涤剂、肥皂和清水彻底清洗。