HQT9922 SJ级汽油机油复合剂

简  介

HQT9922是用于调和SJ级汽油机油的复合添加剂。在I、II类混合基础油中以7.8%的加剂量调配的粘度级别为5W/30的油品,通过了MS ⅡD、ⅢE、VE和L-38台架试验。

理化性质

| 项目 |  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动粘度（100℃），mm2/s |  | 报告 | GB/T 265 |
| 闪点（开口），不低于 |  | 170 | GB/T 3536 |
| 密度（20℃），g/cm3 |  | 0.90—1.2 | GB/T 2540 |
| 元素分析 | Ca % 不小于 | 1.6 | SH/T 0297 |
|  | Zn % 不小于 | 0.9 | SH/T 0226 |
|  | P % 不小于 | 1.3 | SH/T 0296 |

加 剂 量

API SJ  （多级：7.8%）
API SG  （多级：7.0%）

包装储运

本产品在储存、装卸及调油时，最高温度不认应超过85℃；长期储存，最高温度不应超过45℃，切勿进水。本产品不易燃、不易爆，使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤，可用洗涤剂、肥皂和清水彻底清洗。