HQT9924 高性能汽油机油复合剂

一、产品简介

本品由低度碳酸化合成磺酸盐、无灰分散剂、高温清净剂、抗氧抗腐剂和高温辅助抗氧剂等复配而成，应用于Ⅱ类、Ⅲ类基础油中可满足SN/SM/SL的要求,并可应用于不同的粘度级别，具有良好的配伍性。

二、产品应用

| API质量等级 | 加剂量 |
| --- | --- |
| SN | 8.0 |
| SM | 7.5 |
| SL/CF | 7.0 |

三、质量指标

| 项目 | 质量指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃），kg/m3 | 实测 | GB/T1884 |
| 闪点（开口杯），℃ | ≥180 | GB/T3536 |
| 运动粘度（100℃），mm2/s | 实测 | GB/T265 |
| 钙含量， %（mm） | ≥2.50 | SH/T0270 |
| 钼含量， %（mm） | ≥0.18 | ASTM D5185 |
| 锌含量， %（mm） | ≥0.91 | SH/T0226 |
| 氮含量， %（mm） | ≥1.02 | SH/T0224 |
| 硼含量， %（mm） | ≥0.09 | SH/T0227 |
| 硫酸盐灰分， %（mm） | ≤11.0 | GB/T2433 |
| 总碱值，mgKOH/g | ≥95 | SH/T0251 |

四、产品储运及安全

200升标准铁桶，产品净重190Kg/桶。本产品在储存、运输、装卸及使用时，参照SH/T0164标准和该产品的安全数据说明书进行。本品不易燃、不爆炸、不腐蚀。储存最高温度不应超过75℃；若长期储存，最高温度不应超过45℃。关于产品安全、对使用者健康及环境注意事项请参见该产品的安全数据说明书。