HQT9925燃气发动机油复合剂

产品优势

该复合添加剂调制的油品有良好的高温清净性、低温分散性，优异的抗氧化、抗磨损性能，且灰分极低。适用于气体发动机的润滑以及汽油发动机的润滑。

产品特性

在石蜡基基础油中，以9.0%的加剂量可调剂10W/30  10W/40 及15W/40  其油品质量符合美国石油协会API SJ油规格要求。调制的燃气发动机油提供更清洁的发动机，降低磨损率，改善发动机性能。其高储备碱度和总碱值保留，也使得它适合经营含有腐蚀性物质，如硫化氢的含量很低的燃料发动机。优良的抗腐蚀性能防止腐蚀磨损气缸，阀区和轴承，延长发动机寿命。

| 产品指标 项目 | 质量指标 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃）g/cm3 | 0.9—1.2 | GB/T1884 |
| 粘度，100℃，mm2/s | 报告 | GB/T265 |
| 闪点（开口），℃ | ≥170 | GB/T3536 |
| 总碱值， | ≥65 | SH/T0251 |
| 硫酸盐灰分% ① | ＜1.0 | GB/T2433 |
| 硫酸盐灰分% ② | 0.86 | GB/T2433 |

备注： ①以9.0%加剂量调制的燃气发动机油质量指标

②调制好的燃气发动机油的典型数据

包装储运

本产品在储存、装卸及调油时，最高温不应超过75℃；长期储存，最高温度不应超过45℃，切勿进水。本产品不易燃、不易爆，使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤，可用洗涤剂、肥皂和清水彻底洗净。200升铁桶包装，净含量180KG/桶。