HQT ATF复合剂

简  介

HQT ATF（自动传动液）复合剂，在合适的基础油中加入适当的粘度指数改进剂（如HQT886，HQT8615等），可调配满足：GM DEXRON-II规格要求的自动传动液。该配方与传统配方相比，将功能添加剂与粘度指数改进剂分开，在与HQT8615等粘度指数改进剂配合使用时，可降低用户购买原材料的成本，提高产品效能。

理化性质

| 项目 |  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动粘度（100℃），mm2/s |  | 6 - 10 | GB/T 265 |
| 闪点（开口），不低于，℃ |  | 170 | GB/T 3536 |
| 元素分析 | P % 不小于 | 2.70 | SH/T 0296 |
|  | B % 不小于 | 0.18 | SH/T 0227 |
|  | N % 不小于 | 0.41 | SH/T 0224 |
|  | Zn % 不小于 | 3.10 | SH/T 0226 |
|  | S % 不小于 | 5.20 | SH/T 0172 |

加 剂 量

自动传动液：7.5 %

工业传动液：3.0 %

包装储运

本产品在储存、装卸及调油时，建议最高温度不应超过70℃；长期储存，最高温度不应超过40℃，切勿进水。本产品不易燃、不易爆，使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤，可用洗涤剂、肥皂和清水彻底清洗。