催冷剂

一、外观

棕色粘稠液体

二、性能与应用

本产品是一种化学性能稳定的非挥发性液体，在高温挥发或热分解后不会形成残留物，具有良好的润滑性能，有较好的防锈性。具有提高淬火油的高温冷却能力，可以有效的提高淬火油的热稳定性和热氧化安定性。

三、质量标准

| 性 能 | 典型数据 |
| --- | --- |
| 外观 | 棕色透明液体 |
| 运动粘度100℃，mm2/s | 300 |
| 闪点（开口）℃ | 176 |
| 密度 20℃，Kg/m3 | 893.5 |

四、包装及贮运：

该剂的包装、标识、运输、储运及交货验收执行SH10164标准。

该剂贮存温度不应超过50℃，严防杂质和水分混合。

该剂为非易燃易爆品，非腐蚀性物品，应避光防潮。