车辆齿轮油 HQT-GL-5系列

说  明

采用深度精致的高黏度指数石蜡基基础油，加入具有极压、抗氧、抗腐蚀、防绣、消泡等性能的多功能进口添加剂精制而成。质量达到GL-5标准。

用  途

- 适用于一切指明用API GL-5质量等级齿轮油的国产及进口车辆苛刻

条件的双曲线齿轮后桥或手动变速箱等齿轮传动装置的润滑。

性  能

- 具有良好的氧化安定性,有效抑制氧化沉积物的生成,延长换油期。

- 性能标准符合:API  GL-5,GL-4；API  MT-1；

Mack GO-H (SAE 80W-90, 85W-140)

美国军用规范MIL-PRF-2105E

（SAE 80W-90，85W-140）

和MIL-L-2105B（SAE 85W-90，140）

典型数据

| 项目 | 90 | 140 | 85W90 | 85W140 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动粘度100℃ mm2/s | 13.5-24.0 | 24.0-41.0 | 13.5-24.0 | 24.0-41.0 | GB/T265 |
| 黏度指数 不低于 | 90 | 90 | - | - | GB/T5241 |
| 闪点℃ 不低于 | 180 | 200 | 165 | 180 | GB/T3536 |
| 倾点 ℃ 不高于 | -10 | -5 | -18 | -18 | GB/T3535 |
| 表观黏度150pa.s℃ 不高于 | - | - | -12 | -12 | GB/T11145 |
| 成沟点 大高于 | - | - | -20 | -20 | FIM3456.1 |
| 铜片腐蚀,级 不大于 | 3 | 3 | 3 | 3 | GB/T5096 |
| 抗泡性 24℃ ml/ml 不大于 93℃ ml/ml 不大于 后24℃ ml/ml 不大于 | 25/0 150/0 25/0 |  |  |  | GB/T12579 |
| 齿轮台架试验 (油品性能试验) | 通过FIM3440储存稳定性试验 通过CRC L-60热氧化安定性试验 通过CRCL-33防锈蚀试验 通过CRC L-37高速低扭矩和低速高扭矩 通过CRC L-42高速冲击负荷试验 |  |  |  |  |

注意事项:

- 使用前应将齿轮箱洗净避免于其它油品相混

- 储存及运输过程中避免混入水及杂质