HQT 液力传动油

概述：

本产品采用深度精致的高黏度指数石蜡基基础油，加入具有抗氧抗磨、抗腐蚀、防绣、消泡等性能的多功能进口添加剂精制而成。

产品标准：Q/SH 010.21

主要技术指标

| 项目 | MTF8 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度100℃ mm2/s | 7-9 | GB/T265 |
| 黏度指数 不低于 | 90 | GB/T5241 |
| 闪点℃ 不低于 | 180 | GB/T3536 |
| 倾点℃ 不低于 | -30 | GB/T3536 |
| 锈蚀试验（蒸馏水） 不大于 | 无锈 | GB/T11143 |
| 铜片腐蚀 级 | 合格 | GB/T5096 |
| 抗泡性（泡沫倾向/泡沫稳定）（93℃） ml/ml 不大于 | 50/0 | GB/T12579 |
| 四球试验PB N 不低于 | 588 | GB/T3142 |

用 途

适用于小轿车的手动变速箱及转向助力器和液力变扭

特 性

外观为红色透明液体。

具有良好的高温抗氧化和防锈抗磨抗泡性能

合适的摩擦特性及密封性。

注意事项

液力传动油是一种专用油,不能随意代用和混用

使用和储运过程中防止杂物及水混入