HQT优质有色金属切削油复合剂

一、产品介绍

本品系由多种进口添加剂复配精制而成，所调制的有色金属切削液油润性好，并具有极佳的防锈、抗氧、极压效能，适用于加工铝、铜、铁等金属，能有效提高加工精度、加工表面光洁度，保护好设备和加工刀具。适用于切削、钻孔、微拉伸等加工。

二、理化指标

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、 外观 3、 水份，% 4、 40°C粘度，mm2/s 5、 闪点不低于，°C 6、 铜片腐蚀，100°C，3h 6、 磷含量 6、 硫含量 | 深棕色油状液体 痕迹 ～166 160 合格 2.3% 2.2% | 目测 SH/T0086 GB/T 265 GB/T3536 SH/T0085 ASTM D5185 ASTM D4629 |

三、参考用量

| 调制铝、铜切削油 | 1% - 3% |
| --- | --- |
| 调制铁、碳钢切削油 | 2% - 5% |
| 注：请使用ISO VG10 - VG30 的中性油作为基础油 |  |

四、产品定价

25.30元/KG（批发价）

五、包装储运

本品采用铁桶包装，180KG/桶。在储存和使用中，请注意保持环境干燥和清洁，避免风吹日晒雨淋。