甲基萜烯树脂

- 性能与应用

具有良好的油溶性、耐火及耐老性,对改

善淬火件的表面光亮性有良好的作用,可提高淬火

件表面光洁度 。

- 理化指标

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 酸值,mgKOH/g ≤ | 1.0 |
| 密度（20℃）,g/cm3 | 0.97～1.00 |
| 软化点,℃ | 70～135 |
| 皂化值 ≤ | 1.8 |
| 平均分子量 | 1200～1250 |

三、加剂量     0.2%～1.5%.