聚异丁烯马来酸酐

- 简介：

聚异丁烯马来酸酐是聚异丁烯与顺丁酸酐经过反应生成的中等程度的有机酸.该产品主要用于合成各种酰亚胺类、酯类等无灰分散剂,聚异丁烯马来酸酐也是生产乳化炸药的重要乳化剂。

- 理化性能

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 总酸值%（mgKOH/g） | 85～115 | Q/SY JZ0218 |
| 粘度（100℃）mm2/s | 实测 | GB/T265 |
| 氯含量%（m/m） | ≯0.5 | Q/SY JZ0219 |
| 游离酐含量%（m/m） | ≯0.6 | Q/SY JZ 0217 |

三、包装贮运

包装、标识、运输、贮存、交货验收按SH0164进行,本品不易燃、不爆炸、有一定的腐蚀性。