N17 基础油

N17基础油系以精制油为原料，经溶剂脱蜡和白土精制而成。其具有粘度指数高的特点。主要适用于金属加工油和普通导热油基础油。

其主要技术指标如下：

| 项目 | 质量指标 | 实测数据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 （号） 不大于 | 1.5 | 1.25 | GB/T6540 |
| 倾点 ℃ 不大于 | -5 | -5 | GB/T3535 |
| 运动粘度 40℃ mm2/s | 12--18 | 17.93 | GB/T265 |
| 闪点℃（开口）不小于 | 175 | 190 | GB/T3536 |
| 水分% 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
| 中和值 mgKOH/m3 | 实测 | 0.027 | GB/T4945 |
| 密度ρ20 kg/m3 不大于 | 实测 | 840.5 | GB/T1884 |
| 溶剂残留量 % 不大于 | 0.1 | 0.0725 | Q/SH010.1038 |