N26基础油

N26深精制中性基础油对添加剂具有极好的相溶性，是做金属加工、切削油的极佳基础油。

其主要技术指标如下：

| 项目 | N26 |  | ASTM 试验方法 | 中国 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格标准 | 典型数据 |  |  |
| 40℃运动粘度 mm2/s | 25.2-30.8 | 25.66 | D-445 | GB/T265 |
| 100℃运动粘度 mm2/s |  |  | D-445 | GB/T265 |
| 外观 | 清亮、透明 | 清亮、透明 | 目测 | 目测 |
| 闪点（开口）℃ ≥ | 175 | 182 | D-92 | GB/T3536 |
| 倾点 ℃ ≯ | -12 | -25 | D-97 | GB/T3535 |
| 密度 20℃ kg/m3 | 报告 | 902.8 | D-1298 | GB/T1884 |